Аквакрас

Профессиональная

интерьерная декоративная краска

для сухих помещений

- отличная износостойкость

- высокая укрывистость

- быстросохнущая

- легко наносится

- легко моется

- экологичная

- матовая

Аквакрас – профессиональная высокоукрывистая интерьерная краска с матовой фактурой, для создания эффективной защиты стен и потолков в сухих помещениях с высокой проходимостью.

Аквакрас – представляет собой декоративную интерьерную краску на водной основе разработанную с применением современных компонентов, придающих покрытию уникальные качества:

- стойкость к влажным уборкам, в том числе с применением моющих растворов;

- высокую стойкость к механическим воздействиям;

- высокую укрывистость и простоту нанесения.

Аквакрас – легко наносится без подтеков и брызг образуя идеальное матовое, дышащее покрытие. Современная формула декоративной краски, позволяет добиться высокой укрывистости, тем самым снижая расход материала, делая его экономически выгодным при окраске стен и потолков.

Аквакрас – легко моется, рецептура адаптирована к многократным влажным уборкам. Современные, модифицированные компоненты, входящие в состав декоративной краски, придают финишному покрытию высокую стойкость к механическим воздействиям, износостойкость и влагостойкость, в следствие чего, большинство загрязнений легко удаляются с поверхности Аквакрас при помощи влажной губки и моющего раствора.

Аквакрас – не горючий и абсолютно безопасен для здоровья человека. Водная основа краски подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на различных объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности, школах, спортивных учреждениях и пр.

Всего через сутки после нанесения при температуре помещения (20±2) °С и нормальной влажности воздуха, поверхности, окрашенные краской Аквакрас полностью готовы к эксплуатации.

Назначение:

Профессиональная высокоукрывистая интерьерная краска Аквакрас, успешно применяется на объектах различного назначения. Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений: по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна в:

- прихожих, коридорах, вестибюлях;

- медицинских учреждениях;

- спортивных учреждениях;

- школах, детских садах;

- на лестничных клетках;

- жилых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности зашпатлевать. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода, не более 5% |
| При нанесении кистью или валиком краску наносить без разбавления. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Вода, не более 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 150-200 | 1 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-059-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловая дисперсия, антисептические компоненты, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая фактура |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-58 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Цвет покрытия | Белый, База А под колеровку |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!