Гидростоун

Водостойкая краска

для бетонных бассейнов

- стойкость растворам хлора, соленой воды и химикатов, используемых в бассейнах

- отличная адгезия к минеральным поверхностям

- устойчивость к образованию пятен и налетов

- повышенная износостойкость покрытия

- водостойкость и водонепроницаемость

- высокая эластичность

- химическая стойкость

- матовая фактура

- УФ-стойкость

Гидростоун – специально разработанный состав для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей плавательных бассейнов, фонтанов и резервуаров, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

Гидростоун — быстросохнущее, однокомпонентное водостойкое покрытие на основе модифицированных смол с содержанием УФ-фильтров с высоким уровнем укрывистости и защиты бетонного основания. Гидростоун является отличной и экономически более выгодной альтернативой облицовочной плитке или кафелю, используемому при отделке бетонных бассейнов, а благодаря возможности колеровки по палитре RAL classic, цвет покрытия cможет удовлетворить, даже самые изысканные дизайнерские решения.

Качественно подобранные компоненты эмали для бетонных бассейнов Гидростоун отлично защищают бетонное основание и обладают исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Сохраняет первоначальный цвет надолго благодаря УФ-фильтрам;

- Надежно влагоизолирует и защищает бетон от длительного воздействия воды и влаги;

- Покрытие благодаря специальным компонентам сохраняет эластичность и не подвергается растрескиванию;

- Отличается высокой адгезией к поверхности бетонных, и минеральных оснований;

- Препятствует химическому воздействию, отлично выдерживая регулярное воздействие моющих средств, соляных растворов, озонированной и хлорированной воды.

Применение

Однокомпонентная водостойкая краска Гидростоун предназначена для окраски следующих поверхностей:

- общественных бассейнов;

- бассейнов частных домостроений;

- фонтанов;

- бетонных резервуаров;

- бетонных изделий, погруженных в воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Важно отметить, что только качественно подготовленная поверхность, обеспечивает высокое качество и длительный срок эксплуатации финишного покрытия. |
| Перед применением состав тщательно перемешивается низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течении 2-3 минут. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Температура поверхности, не более | +40°С |
| Потребуется | Валик для шероховатых поверхностей, рукоятка для валика, стержень телескопический. |
| Очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение |
| Подготовительный (грунтовочный) слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей (теоретический расход ≈ 0,2-0,25 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния). Финишный (защитный) слой Нанесение финишного слоя необходимо производить через 3 часа после нанесения первого грунтовочного слоя. (теоретический расход ≈ 0,18-0,2 кг на 1 м²) |
| Расход 1 упаковки 20 кг Гидростоун на прочное бетонное основание марки не ниже М300: - 2 слоя при расходе ≈ 0,45 кг на 1 м² = 45-50 м² бетонной поверхности. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Однокомпонентный состав на основе хлоркаучуковой суспензии и активных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 70 |
| Цвет покрытия | Стандартный цвет RAL 5012, Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 90 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +70˚С |

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления при температуре от -10 до +35 °С.

Тара

Тара 20 кг.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!